附件一

招标项目要求及采购清单

1、护栏的所有钢材采用双面热镀锌，表面经聚酯彩色粉末静电喷涂而成，单片长度3080mm，共采购230米并安装。

2、护栏整体高度1000mm，立柱采用80mm*80mm*1.0mm镀锌方钢，材质Q235。

3、上、下横杆均为镀锌异型材，上横杆横截面40mm*55mm0.8mm，下横杆截面30mm*55mm*0.8mm。每片护栏均匀装镀锌钢管异形竖杆，横截面为50mm*30mm*0.8mm。横杆与竖杆采用焊接固定，横杆与立柱用连接套连接，保证安装维修方便。

4、护栏颜色为白色，竖杆上贴3M工程级蓝色反光膜，整体护栏反光膜形状为上圆弧。反光膜质量优，粘贴平整牢固，无气泡。

5、护栏底座采用水泥底座表面用镀锌板一次冲压成型，表面聚酯彩色粉末静电喷涂侧面有“交警”字样。颜色为黑色。

6、护栏构件喷塑层均匀，无疤斑、滴流等表面能缺陷；没有剥落、气泡、裂纹、擦伤等表面缺陷；喷塑层均匀无明显连接痕迹，无熔渣、色泽不一等缺陷。表面光滑、平整、无凹陷、杂质和其他表面缺陷。型材端部清洁、无毛刺。护栏的端头、焊接点平滑无毛刺。